1项锅炉压力容器行业标准修改单 JB4732-1995 《钢制压力容器-分析设计标准》 第2号修改单 本修改单经中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年7月26日批准，以2005年第46号公告公布，自2005年10月1 日起实施。 ①第2章 引用标准 增加GB19189《压力容器用调质高强度钢板》。 ②表6-6 取消16MnMoD钢锻件一栏。 ③表6-7 改用新表6-7。 新表6-7 钢号 热处理状态 公称厚度，mm 最低冲击试验温度，℃ 16MnD 调质 ≤300 -40 20MnMoD 调质 ≤300 -40 ＞300～700 -30 08MnNiCrMoVD 调质 ≤300 -40 09MnNiD 调质 ≤300 -70 ④第1号修改单表6-2 07MnCrMoVR钢板：“钢板标准”一栏中列入“GB19189”，“注”一栏中取消“1）”。 07MnNiCrMoVDR钢板：钢号改为“07MnNiCrMoVDR”，“钢板标准”一栏中列入“GB19189”，“注”一栏中取消“1）” ⑤第1号修改单附录F 取消F2.1（07MnCrMoVR钢板的技术要求）和F2.2（07MnNiCrMoVDR钢板的技术要求）。